PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚLUZY KONTROLI OSÓB I POJAZDÓW

W GDAŃSKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 200

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

III. ROBOTY BETONOWE i ŻELBETOWE

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji monolitycznych, betonowych i żelbetowych śluzy kontroli osób i pojazdów.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych w obiekcie przetargowym.

1.3.1 Podbetony

Warstwy grubości 10 cm szerokości 55cm  wykonane z masy betonowej marki c10/15 układanej pod stopami fundamentowymi na dnie wykopów.

1.3.3 Ławi i stopy fundamentowe żelbetowe

Ławy fundamentowe grubości 30cm, szerokości 45cm i 25cm w hali niskiej, zbrojone podłużnie prętami Ø12 ze stali A-IIIN i strzemionami z prętów Ø6 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm. Ławy wykonane z masy betonowej C25/30.

Stopy fundamentowe o wymiarach axbxh=45x45x30cm 30cm w hali niskiej, zbrojone siatką z prętów Ø12 ze stali A-IIIN. Stopy wykonane z masy betonowej C25/30.

Ławy fundamentowe grubości 30cm, szerokości 45 cm w hali wysokiej, zbrojone podłużnie prętami Ø16 ze stali A-IIIN i strzemionami z prętów Ø6 ze stali A-0 w rozstawie co 25 cm. Ławy wykonane z masy betonowej C25/30.

Słupki żelbetowe na stopach fundamentowych zbrojone 4 prętami Ø16 ze stali A-IIIN i strzemionami z prętów Ø6 ze stali A-0 w rozstawie co 5 cm.

1.3.4 Ściany fundamentowe

Ściany zewnętrzne podłużne i poprzeczne betonowe, wylewane na mokro z betonu  C25/30 grubości 25 cm.

1.3.5 Kotwy fundamentowe

Kotwy fundamentowe fajkowe „P” M12 i M16 osadzone w fundamentach, w trakcie betonowania i powiązane strzemionami z prętów Ø6 ze stali A-0 w rozstawie co 5 cm.

1.3.6 Krawężniki liniowe

Krawężniki liniowe podłużne o przekroju bxh=15x30cm wzdłuż hali wysokiej, betonowe wylewane na mokro z betonu  C25/30.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 	 projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.0

2.2 Materiały

2.2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004]  - normy związane PN-75/C-04630.

Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 	mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy 	zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

-  nie zawierać domieszek organicznych

- posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5 mm, piasek średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0 mm.

2.2.3 Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]

Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych

- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zależności od rodzaju 	elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 najmniejszego 	wymiaru przekroju poprzecznego oraz od ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej 	płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia 	kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 mm podano wg PN-88/B-06250.

2.2.4 Cement portlandzki [PN-EN 197-1 CEM I 32,5R]

Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie należy stosować cementu murarskiego

- w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego.

2.2.5 Stal zbrojeniowa [ PN-82/H-93215 ]

Walcówka i pręty do zbrojenia betonu, klasy A-0  i A-IIIN

Stal powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

2.2.6 Beton towarowy [PN-EN-206-1:2003] , zgodny z: [BN-78/6736-02].

Beton C25/30 o konsystencji gęstoplastycznej.

2.2.7 Kotwy fundamentowe [ PN-B-03215:1998 zał.C ]

Kotwy fundamentowe typu „P” : M12 i M16

Kotwy powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

2.3 Materiały pomocnicze

2.3.1 Deskowania

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych (ław fundamentowych, podciągów i tp). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3.0 m deskowania powinny być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu całkowitym.

2.3.2 Rusztowania

Rusztowania ramowe ( np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie.

Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; młotki;     młoty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałow

Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

5.2.1    Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp

    - Wykonanie deskowań i form.

    - Sprawdzenie deskowań i form oraz przygotowanie ich do betonowania.

    - Sprawdzenie wykonanego zbrojenia w szalunkach.

    - Transport masy betonowej.

    - Układanie masy betonowej w deskowaniu.

    - Zagęszczanie masy betonowej – uzasadnione technologią wykonania.

    - Przerwy w betonowaniu – uzasadnione technologią lub organizacją robót [ PN-63/B-06251 ].

    - Pielęgnacja betonu.

    - Rozbiórka deskowań i rusztowań.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

6.2.1   Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia            		   przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.

6.2.1   Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie

6.2.2   Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.

6.2.3 Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

6.2.4  Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.

    - Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczalnymi.

| Odchylenia | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: - na 1 m wysokości - na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - na całą płaszczyznę Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: - powierzchni bocznych i spodnich - powierzchni górnych Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | 5 20 5 15 ±4 ±8 ±20 ±8 ±5 |

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  są  m3 i m2.

Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z 	 uwzględnieniem obmiarów  zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić:

  - rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,

  - dziennik budowy,

  - protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390

d)  atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu) zgodnie z normą     	    PN-EN 197-1 CEM I 32,5R

e)   protokóły badań materiału,

- wpisy w Dz. Budowy z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość  m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4	Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych Polskich Norm:

- PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

- PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

10.5  PN-63/B-06251„Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 „Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 „Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 „Kruszywo mineralne do betonów

PN-B-03215:1998 zał.C „Kotwy fundamentowe fajkowe i płytkowe”

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R „Cement portlandzki”