PRZEDMIAR ROBÓT

w przetargu na wykonanie robót budowlanych pn.

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT SZCZELIN DYLATACYJNYCH NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 1 (STANOWISKA 4-7) ; REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH KOŁOWANIA BRAWO ORAZ CHARLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK”

Katalog uszkodzeń i zakres proponowanych technologii naprawy i przedmiar.

| L.p. | Typ uszkodzenia | Sposób naprawy | mb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana starych szwów dylatacyjnych na płycie postojowej Nr 1 (stanowiska 4 – 7). |  | usunięcie resztek starej masy bitumicznej stanowiącej wypełnienie dylatacji oraz nadlewek, oczyszczenie krawędzi szczeliny i ewentualna naprawa uszkodzonej krawędzi lub naroża płyty polimerem twardym (zaprawą polimerowo – cementową) lub zaprawą żywiczną, gruntowanie, wypełnienie szczeliny sznurem uszczelniającym i masą zalewową (np. Road Saver 515 firmy Crafco Inc lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach) | 4500,00 |
| 2. | Lokalne uszkodzenia krawędzi i narożników płyt, o wymiarach 10 x 10cm – 15 x 15 cm, na płycie postojowej Nr 1 (stanowiska 4 - 7) |  | usunięcie uszkodzonego fragmentu płyty, pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 16 -22 mm (np. lepiszcze Parking Lot Sealant Crafco Inc + wypełnienie z grysu bazaltowego 16/22 mm + posypka z grysu bazaltowego 2/5 mm lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach), | 100,00 |
| 3. | Szerokie i głębokie spękania nawierzchni bitumicznej na Drodze Startowej oraz drogach do Kołowania BRAWO i CHARLI. |  | usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 12-16 mm (np. lepiszcze Parking Lot Sealant Crafco Inc + wypełnienie z grysu bazaltowego 12/16mm + posypka z grysu bazaltowego 2/5 mm lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach), | 100,00 |
| 4. | Spękania nawierzchni bitumicznej |  | wykonanie nacięcia frezem palcowym odwzorowującym przebieg pęknięcia osuszenie i odpylenie lanzetą gorącego powietrza gruntowanie, wypełnienie szczeliny masą zalewową z tzw. przekryciem (np. Road Saver 515 firmy Crafco Inc lub inne rozwiązanie o co najmniej równoważnych parametrach) | 1200,00 |

UWAGA! Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz na sztucznych nawierzchniach lotniskowych.